##### КЛЕБИТ 303.2

Индустриальный клей для водостойких соединений в соответствии с DIN EN 204,

качество склеивания D3

# Область применения

- Склеивание окон и дверей,

- Склеивание по пласти HPL-плит

- Склеивание по пласти разделительных стенок и изготовление элементов

- Склеивание твердых и экзотических пород древесины, например, строительство лестниц

- Пригоден для склеивания шпона

- Высокочастотное склеивание

## Преимущества

- Как однокомпонентный клей – поставляется в готовом виде

- Как двухкомпонентный клей – удовлетворяет максимальным требованиям

- Пригоден для теплого и холодного склеивания

- Короткое время прессования

# Свойства клеевого соединения

- КЛЕБИТ 303.2 как однокомпонентный клей по DIN EN 204 соответствует группе нагрузки D3 (см. протокол проведения испытаний № 555 27399 от 28.08.2003)

- Как двухкомпонентный клей после добавления 5% отвердителя 803.5 соответствует группе нагрузки D4 (см. протокол проведения испытаний № 505 27396/1 от 08.09.2003, институт Окна в г. Розенхайм)

- КЛЕБИТ 303.2 испытан на соответствии WATT 91 (см. протокол проведения испытаний № 555 27399/2 от 15.09.2003, институт Окна в г. Розенхайм)

- Высокая прочность сцепления также при склеивании твердых и экзотических пород древесины

- Клеевой шов (у однокомпонентного клея)– щадящий инструмент, бесцветный

- Клеевой шов (у двухкомпонентного клея)– щадящий инструмент, слегка желтоватый

# Свойства клея

Основа:				ПВА- дисперсия

Соотношение смеси 			Комп. А : Комп. В : 20: 1

(вес или объем):			(соответствует 5% добавления отвердителя)

Плотность:				Комп. А : ок. 1,10 г/см3

Комп. В : ок. 1,13 г/см3

РН-значение:   				ок. 3

Цвет клея:	                             	белый

Цвет смеси:	                             	белый

## Консистенция:	            			средневязкая

### Вязкость при 20 град.С

-Брукфильд  RVT Sp.6/20 Upm:		13.000 +/- 3.000 mPa.s

#### Жизнеспособность:			с отвердителем ок.  24 часов

#### Время открытой выдержки

при 20 град. С:				6-10 минут

Точка беления:				+ 5 град.С

Физиологическое воздействие

- клей:			Не подлежит маркировке по нормам для рабочих сред Германии

- отвердитель: 		Подлежит маркировке по нормам для рабочих сред Германии.

# Защищать руки и глаза! Брызги сразу же смыть водой!

# (см. листок безопасности).

# Методы нанесения

- Кистью, шпателем или клеенаносящим валиком

- Клеенаносящими устройствами в рамных прессах и  в установках для сращивания на мини-шип

- Клеенаносящими приборами

Клеенаносящие приборы должны быть изготовлены из высококачественной стали или синтетических материалов.

КЛЕБИТ 303.2

# Переработка

Склеиваемые материалы должны быть обеспылены, обезжирены и акклиматизированы. Оптимальная температура переработки от +18 до +20 град. С, оптимальная влажность древесины – 8-10% при склеивании деталей для последующего использования из внутри помещения, 10-14% при производстве окон. Не перерабатывать при температуре ниже + 10 град С. Обычно достаточно одностороннего нанесение клея. При склеивании древесины твердых и экзотических пород рекомендуется двустороннее нанесение клея.

Расход клея:

100-130 г/м2 при приклеивании шпона

150-200 г/м2 при склеивании массивной древесины

Расход клея зависит от структуры поверхности и применяемых приборов для нанесения клея.

Время открытой выдержки:	6-10 минут

Время открытой выдержки зависит от количества нанесения, впитываемости материала, влажности древесины и воздуха, а также температуры помещения.

Жизнеспособность:			ок. 24 часов

Предписанное количество отвердителя вмешать в клей до хорошего качества смеси. После истечения срока жизнеспособности остатки клея могут быть переработаны как D3 клей или же в остатки клея для достижения склеивания группы нагрузки D4 может быть добавлено соответствующее количество отвердителя.

Давление прессования: 		0,7 – 1 Н/мм2 при склеивании ламелей или слоистой древесины

Время прессования:

Склеивание фуг					20 град.С от 15 мин.

Склеивание фуг (предварительный подогрев)	50 град.С от  5 мин.

Склеивание фуг					80 град.С от  2 мин.

Склеивание по пласти HPL-плит 		20 град.С 15-20 мин.

Склеивание по пласти HPL-плит 		50 град.С ок. 5 мин.

Склеивание по пласти HPL-плит 		80 град.С    1-2 мин.

При использовании в качестве двухкомпонентного клея указанное время увеличивается примерно на 50%.

Легкое вспенивание смеси не наносит вреда качеству склеивания и может быть устранено путем размешивания. Окна и подобные рамные конструкции после вспомогательного скрепления гвоздиками после прессования могут быть сразу извлечены из пресса.

В соответствии с  DIN/EN 204 окончательная прочность в соответствии с группами нагрузки  достигается через 7 дней.

Древесина и древесные материалы являются натуральными веществами. На основании различного состава содержащихся в древесине веществ (в зависимости от места произрастания, предварительной обработки) в отдельных случаях (например, бук, вишня, клен) может изменяться цвет древесины.

Кроме того,  при склеивании древесины, содержащей дубильные вещества (например, дуб) и в случае контакта с железом (например, при использовании не предназначенного приспособления для прессования) также может произойти изменение цвета.

# Очистка

Очистка оборудования, клеенаносящих приборов и емкостей из-под клеевых материалов осуществляется водой.

# Упаковка

КЛЕБИТ 303.2:

Пластмассовая емкость 				10 кг нетто

Пластмассовая емкость				28 кг нетто

Пластмассовая бочка				130 кг нетто

Пластмассовый контейнер (невозвратный)	1000 кг нетто

Отвердитель 803.5:

Картон с 12 жестяными бутылками 		по 0,5 кг нетто

Картон с 12 жестяными бутылками 		по 0,7 кг нетто

# Хранение

Оба компонента при температуре 20 градусов С в оригинальной закрытой упаковке хранятся  около 1 года. Клей морозоустойчив при транспортировке до – 30 градусов С. Перед  переработкой клей оттаять до температуры помещения и хорошо перемешать.