ПУР-клей 507.0

Влагоотверждаемый 1-компонентный реактивный клей на основе полиуретана с высокой водо- и температуростойкостью

Водостойкость D4 в соответствии с DIN/EN 204

Область применения

- Склеивание окон и дверей, например, склеивание ламелей в оконном строительстве и склеивание стыков при изготовлении дверей

- Слоистое склеивание древесины и древесных материалов

- Склеивание стыков для использования снаружи

- Склеивание стыков МДФ-плит

- Склеивание минеральных строительных плит, керамических материалов, бетона и твердых пен

Преимущества

- Однокомпонентный клей - практически неограниченная жизнеспособность

- Простое применение

- Относительно короткое время отверждения

Свойства клеевого соединения

- Дуропластичный клеевой шов является высокотеплостойким и обеспечивает высочайшие показатели прочности

- Отличная устойчивость к погодным условиям

- Качество склеивания D4 в соответствии с DIN/ EN 204

Свойства клеящего вещества

Основа:					изоцианат

Цвет:						коричневый

Плотность (20 град. С):			1,12 +/- 0,02  г/см3

### Вязкость, 20 град. С

### -Брукфильд, RVT:				7.700 +/- 1800 mPa.s

#### Консистенция:				средневязкая

Физиологическое воздействие:	подлежит маркировке по нормам для рабочих сред ФРГ, содержит 4,4`дифенилметандиизоцианат

(см. Листок безопасности)

Переработка

Условия переработки:

Идеальная температура переработки +20 0С, идеальная влажность древесины - 8-12% для изделий, используемых внутри помещения и 10-14% - при производстве окон. Не перерабатывать при температуре ниже +5 0С. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, обезжиренными. С пластмассовых поверхностей удалить разделительное средство.

Способы нанесения: Из поставляемой емкости, с помощью шпателя или ручных вальцев.

Нанесение клея: Достаточно одностороннего нанесения на не очень пористую поверхность.

Расход: 100-200 г/м2 в зависимости от структуры материала.

Время открытой выдержки: ок. 25 мин. при температуре ок. 20 0С.

Температура переработки, высокая влажность воздуха или подвод влажности уменьшают данные временные параметры.

Отверждение:

Под воздействием влажности (из воздуха и материалов) клей отверждается  и образует полутвердую клеевую пленку, стойкую  по отношению к воде и растворителям.

Подвод влажности путем мелкого распыления (объем воды - приб. 20 г/м2) или повышение температуры  (50 до макс. 70 0С)  ускоряет образование полимерной сетки.

ПУР-клей 507.0

Прессование деталей:

Процесс схватывания должен осуществляться под давлением прессования, которое должно обеспечить хороший контакт склеиваемых поверхностей. Прессующиеся поверхности благодаря прокладке из силиконовой бумаги защищаются от просачивающегося клея. Необходимое давление зависит от вида и размера заготовки. Оно должно обеспечивать точную подгонку клеевых швов. При склеивании слоистой древесины  или склеивании стыков прессовое давление должно быть не ниже 0,6 N/мм2.

Чем интенсивнее отверждение клея под прессовым давлением, тем выше дальнейшая возможность выдерживания нагрузки.

Время прессования:

Это время в значительной степени  зависит от температуры и влажности.

Нормативные значения:

при 20 0С  ок. 60 минут;

при 40 0С  ок. 30 минут;

при 60 0С  ок. 10 минут.

Точное время для специального применения устанавливается в соответствии с существующими условиями.

Время последующего схватывания:

Дальнейшая обработка склеенных частей возможна через 2-3 часа, окончательная прочность при достаточной влажности из подложки достигается после 24 часов.

### Меры предосторожности:

### Клей вреден для здоровья при вдыхании, раздражает глаза, органы дыхания и кожу. Возможна сенсибилизация после вдыхания или контакта с кожей. При попадании в глаза следует основательно промыть их водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу – сразу же смыть большим количеством воды с мылом. При недостаточной вентиляции или возгорании использовать средства защиты дыхания. При плохом самочувствии обратиться к врачу. При температуре свыше 40 град.С возникают вредные для здоровья пары, поэтому необходимо обеспечить вытяжную вентиляцию. В недостаточно проветриваемых помещениях работать в респираторе. Клей реагирует химически с водой, поэтому необходимо избегать контакта с глазами, ртом, слизистой оболочкой.

Очистка

Клеенаносящие приборы после использования сразу очистить КЛЕЙБЕРИТ Разбавителем С  820.0.

Размеры упаковки

КЛЕЙБЕРИТ ПУ-клей 507.0:

Жестяная канистра	          6 кг нетто

Жестяная емкость	        32 кг нетто

Клейберит-Очиститель С 820.0:

Жестяная канистра 24 кг нетто

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ ПУ-клей 507.0 хранится в воздухонепроницаемой закрытой таре при температуре 20 0С прим. 9 месяцев.

Хранить в сухом  прохладном помещении. Защищать от воздействия влаги. Вскрытые  упаковки израсходовать в течение короткого промежутка времени.