Клей-расплав 788.7

# Клей-расплав для кромкооблицовочных  станков с ручной и низкой скоростью подачи

Область применения

- Приклеивание  АБС-, ПВХ-, бумажных кромок, пленок из полиэстра, шпона, а также кромок, пропитанных меламиновыми смолами

Преимущества

- Низкая температура переработки - от 130 0С

- Хорошие свойства расплавления

- Длительное время открытой выдержки и/или длительная клейкость

Свойства клеевого соединения

- Теплостойкость клеевого соединения в зависимости от вида кромки до 700С

- Очень хорошая морозостойкость -  до -20 град. С (в зависимости от вида кромки)

Свойства клея

| Основа: | ЭВА -сополимер |
| --- | --- |
| Плотность: | ок.1,2 г/см3 |
| Вязкость -Брукфильд HBTD: Индекс расплава по DIN 53 735 (MFI 150/1,2): Точка размягчения по“кольцу и шару”: Температура нанесения: Форма поставки: Цвет: Физиологическое действие: | 1600С=ок. 120.000 mPa.s 1800С=ок. 65.000 mPa.s 2000С=ок. 45.000mPa.s 50+/-15 г/10 мин ок. 900С 130-1900С. Гранулат слоновая кость-20 Не подлежит маркировке по нормам для рабочих сред ФРГ(см. листок безопасности) |

Клеи-расплавы имеют свойство выделения паров даже при соблюдении предписанной температуры переработки. При этом часто может возникнуть неприятный запах. В случае превышения предусмотренной  температуры  в течение длительного времени может возникнуть опасность образования вредных веществ распада. Поэтому необходимо принять меры по удалению паров, например, с помощью предназначенной для этой цели вытяжной системы.

Переработка

Несущий материал для приклеивания кромки должен быть точно и прямоугольно обработан и обеспылен. Плиты и кромочный материал должны быть акклиматизированы до температуры помещения. Оптимальная влажность древесины 8-10%.Температура в помещении должна быть не ниже 180. Не допускать возникновения сквозняков.

### Клей-расплав 788.7

### Скорость подачи: от 5 метров/мин

Очистка

Рабочие инструменты можно очищать КЛЕЙБЕРИТ Очистителем 827.0

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ СК 788.7:

Мешок                                                    25,0 кг нетто.

КЛЕЙБЕРИТ Очиститель 827.0:

Жестяная канистра                               4,5 кг нетто

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ  СК 788.7 хранится ок. 2 лет. Хранить следует в прохладном и сухом месте.

## Сервис

Наш отдел консультаций  по техническому применению всегда к Вашим услугам

Наши данные основаны на нашем прежнем опыте и не представляют собой гарантий в свете судебной практики Федерального суда ФРГ. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт для Ваших целей. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также бесплатных и ни к чему не обязывающих советов и консультаций.